| 预拌混凝土公司生产必须的试验、检测设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 检测项目 | 试验检测设备 |
| 一 | 水泥 | 1.水泥胶砂强度检验 | 水泥胶砂搅拌机 、水泥胶砂试体成型振实台、胶砂振动台、40×40mm水泥抗压夹具、水泥胶砂试模、水泥恒温恒湿标准养护箱、恒温水养护箱、30吨抗折抗压试验机、天平秤、容量瓶 |
|  |  | 2．水泥标准稠度、凝结时间、安定性检验 | 雷氏夹、玻璃片、沸煮箱、水泥净浆搅拌机、维卡仪、天平秤、水泥恒温恒湿标准养护箱、容量瓶 |
|  |  | - 水泥比表面积检验（勃氏法） | 比表面积测定仪、天平秤 |
| 二 | 粉煤灰 | - 粉煤灰细度检验 | 负压筛析仪 、天平秤（精度0.01g）、电热恒温鼓风干燥箱 |
|  |  | - 粉煤灰烧失量检验 | 1200℃箱式电阻炉、电子天平秤（精度0.0001g） |
|  |  | - 粉煤灰需水量比检验 | 水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、天平秤（精度1g）、容量瓶 |
| 三 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.矿渣粉比表面积检验 | 比表面积测定仪 、天平秤 |
|  |  | 2.矿渣粉活性指数检验 | 同水泥胶砂强度检验设备 |
|  |  | 3.矿渣粉流动度比检验 | 水泥胶砂搅拌机 、水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）、天平秤（量程≥1000g,精度1g）、截锥圆模、捣棒 、卡尺（量程≥3.0mm,分度值≤0.5mm）、容量瓶 |
| 四 | 天然砂、（人工砂） | .颗粒级配、细度模数检验 | 0.16～10mm方孔标准筛共7只、烘箱、天平（称量1000g、感量1g）、摇筛机 |
|  |  | - 含泥量 | 筛孔公称直径0.08及1.25mm方孔试验筛、天平（称量1000g、感量1g）、 烘箱 |
|  |  | 3.泥块含量 | 筛孔公称直径0.63及1.25mm方孔试验筛、烘箱、天平（称量5000g、感量5g） |
|  |  | 4.氯离子含量检验 | 天平、带塞磨口瓶、三角瓶、滴定管、容量瓶、移液管、 |
|  |  | - 贝壳含量检验 | 天平、烘箱、5mm方孔筛、1000mL量筒、搪瓷盆、玻璃棒 |
|  |  | - 压碎值指标检验 | 300KN压力机、受压钢模、天平、0.08～5mm方孔筛、烘箱 |
|  |  | - 人工砂石粉含量检验 | 烘箱、天平、试验筛、容器、移液管、三片或四片式叶轮搅拌器、量瓶、温度计、烧杯等 |
| 五 | 碎石 | 1.颗粒级配 | 2.5～40mm8只方孔筛、天平和秤、烘箱、 |
|  |  | - 针片状颗粒含量 | 针状和片状规准仪、5～40mm8只方孔筛、卡尺 |
|  |  | - 含泥量 | 秤、烘箱、0.08和1.25mm方孔筛各1只、容器 |
|  |  | - 泥块含量 | 同含泥量检验 |
|  |  | - 压碎值指标 | 300KN压力机、压碎值指标测定仪、秤、10和20mm方孔筛 |
| 六 | 混凝土减水剂 | - 减水率、坍落度1h经时变化量检验 | 60L搅拌机、秤、坍落度测定仪 |
|  |  | - 凝结时间差检验 | 贯入阻力测定仪、振实台、金属圆筒、5mm圆孔筛 |
|  |  | - 泌水率比检验 | 带盖筒、吸液管、带塞量筒 |
|  |  | - 水泥与减水剂相容性检验 | 水泥净浆搅拌机、圆模、玻璃板、刮刀、卡尺、秒表、天平、烧杯、量筒 |
| 七 | 混凝土 | - 配合比设计的试拌、养护、抗压（或抗折、抗渗） | 1000KN台秤、天平、量筒、60L搅拌机、坍落度仪、振动台、相关试模、标准养护室、抗压（或抗折、抗渗）试验机 |
|  |  | - 抗压、抗折强度及抗渗检验 | 同配合比设计的试拌、养护、抗压（或抗折、抗渗） |