浙江省建设行业职业技能竞赛

混凝土工题库

一、判断题：

1.普通混凝土是由水泥、水、砂、石以及根据需要掺入的各类外加剂与矿物混合材料组成的。

2.重混凝土的表观密度大于2600kg/m3。

3.和易性是一项综合的技术性能，包括有流动性、黏聚性和保水性等涵义。

4.流动性的大小反映拌合物的稠稀，它影响施工难易，不影响混凝土结构质量。

5.用水量是决定混凝土拌合物流动性的次要因素。

6.为提高混凝土拌合物的流动性，必须在保持水灰比不变情况下，在增加用水量的同时，增加水泥的用量。

7.配制普通混凝土时，当构件尺寸和施工条件允许时，粗骨料的粒径应尽量大，这样可以节省水泥。

8.含有害杂质的水会影响水泥的正常凝结和硬化，使混凝土强度降低。

9.砂率是指混凝土中砂的用量占砂、石总量的比例。

10.普通混凝土的流动性好，和易性就好。

11.混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯和抗剪，其中以抗压强度为最高。

12.决定混凝土强度的应该是水泥石与粗骨料界面的粘结强度。

13.一般规定，在自然养护时，对硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥配制的混凝土，浇水保湿养护日期不少于14d。

14．凡由硅酸盐水泥熟料、6%-15%混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥。

15．按标准规定，硅酸盐水泥的初凝时间不迟于45min。

16.人工振捣200mm*200mm*200mm试块时，每层插捣25次。

17．普通水泥烧失量不得大于7%。

18.预拌混凝土在预拌混凝土厂内按规定取样，混凝土运到施工现场后，不要再留置混凝土试块。

19.抗渗性要求高的混凝土工程，不能选用矿渣硅酸盐水泥。

20.在混凝土拌合物中，保持砂率不变增加砂石用量，可减小混凝土拌合物的流动性。

21.凡是氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合标准规定者，均为不合格品。

22.流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。

23.当混凝土拌合物的水泥浆稠度、浆量以及骨料总量不变时，过分地提高砂率，会使拌合物的和易性变差。

24.在其他原材料相同的情况下，混凝土中的水泥用量愈多，混凝土的密实性和强度愈高。

25.水灰比的选择必须根据混凝土的设计强度和耐久性的要求而定。

26.骨料一般占混凝土总体积的4/5左右，是混凝土的主要组成材料。

27.用体积法计算混凝土的配合比时，必须考虑混凝土中的含气量。

28.混凝土外加剂是一种能使混凝土强度大幅度提高的材料。

29.掺有外加剂的混凝土，搅拌时其搅拌时间应延长。

30.蜂窝是指混凝土表面无水泥浆，露出石子深度大于5mm，并且大于保护层厚度的缺陷。

31.天然砂指的是河砂、海砂和山砂。

32.使用级配良好的骨料可以节约水泥用量，并有利于配制出质量较高的混凝土。

33.天然砂中含泥量是指粒径小于0.075mm的颗粒含量。

34.搅拌机停机前，只要将搅拌筒内的拌合物倒净即可停机。

35.碎石或卵石中含泥量是指粒径小于0.08mm的颗粒含量。

36.凡石子颗粒的长度大于该颗粒所属粒径平均粒径的2.5倍者为针状颗粒。

37.凡石子颗粒的厚度小于平均粒径的0.4倍者为片状颗粒。

38.混凝土蒸汽养护一般分静停、升温、恒温养护和降温四个阶段。

39.早强剂不适用于大体积混凝土。

40.三乙醇胺等有机胺类早强剂适用于蒸养混凝土。

41.缓凝剂是一种能延缓混凝土凝结时间，并对混凝土后期强度发展没有不利影响的外加剂。

42.水泥的水化反应是从颗粒表面逐渐深入到内层的。

43.集料吸水量与气干状态下集料中的含水量之差，称为有效吸水量。

44.配制混凝土强度等级C40-C60时，卵石的压碎指标值≤10%。

45.混凝土搅拌前，应预先加水空转数分钟，使搅拌筒内壁充分润湿，并将积水倒净。

46. 配制混凝土强度等级C30-C55时，针、片状颗粒含量≤15%。

47.砂的筛分，按JGJ52标准，除5.00mm和0.315mm外，允许稍有超出界限，但其总量百分率不大于5%。

48.对于高强度混凝土，砂的堆积密度不应小于1500 kg/m3。

49.日平均气温降到5度或5度以下，或者最低气温降到0度或0度以下时，混凝土即进入冬季施工。

50.冬季施工中配制混凝土用的水泥，应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥。

51.砂的泥块含量规定，大于或等于C30的混凝土，泥块含量应不大于2.0%。

52.拌合物坍落度不低于160mm的混凝土为大流动性混凝土。

53.混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度及其他力学性能、拌合物性能、长期性能和耐久性能的设计要求。

54.配合比设计所采用的细骨料含水率应小于1.0%，粗骨料含水率应小于0.5%。

55.对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土，当混凝土强度标准差计算值小于4.0MPa时，应取4.0MPa。

56.试配时，粗骨料最大公称粒径≤31.5mm，则混凝土试配的最小搅拌量是20L。

57.当混凝土拌合物表观密度实测值与计算值之差的绝对值超过计算值的2%时，应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数。

58.抗渗混凝土每立方米混凝土中的胶凝材料用量不宜小于320kg。

59.高强混凝土宜采用减水率不小于25%的高性能减水剂。

60.矿物掺合料Ⅱ级粉煤灰适用于钢筋混凝土和跨度小于6m的预应力混凝土。

61.混凝土粗骨料，其最大粒径不得大于结构物最小截面的最小边长的1/4，同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。

62.山卵石、海卵石中含有较多杂质，使用前必须加以冲洗，因此很少使用。

63.砂的粗细程度和颗粒级配，常用筛分的方法给予测定。

64.配制高强混凝土时，水泥强度等级应为混凝土强度等级的1.3-1.8倍。

65.普通硅酸盐水泥终凝时间不符合标准规定的为废品水泥。

66.硅酸盐水泥的强度主要取决于熟料的矿物组成和水泥的细度。

67.硅酸盐水泥的密度，主要取决于熟料的矿物成分，一般在3.1-3.2g/m3之间。

68.水泥初凝时间是从水泥加水完毕起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间。

69. 水泥终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。

70.水泥中三氧化硫的含量不得超过4.0%。

71.同一强度等级的同条件养护试件，其留置数量不宜少于10组，以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件。

72.离析会使混凝土拌合物均匀性变差，硬化后混凝土的整体性、强度和耐久性降低。

73.干缩变形对混凝土危害较大，它可使混凝土表面开裂，造成混凝土的耐久性严重降低。

74.合理砂率就是保持混凝土拌合物有良好黏聚性和保水性的最小砂率。

75.混凝土水胶比越小，混凝土强度就越高。

76.泌水作用对于混凝土的质量影响不是很大。

77.普通水泥的强度等级有42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。

78. 速凝剂适用于大体积混凝土。

79. 泵送混凝土中，粒径在0.315mm以下的细骨料所占比例较少时，可参加粉煤灰加以弥补。

80. 掺入引气剂可以使混凝土流动性大大提高，也可以使混凝土强度提高。

81. 凡是水均可以作为拌制混凝土用水。

82. 混凝土外加剂掺量不大于水泥重量的5%。

83. 在钢筋混凝土和预应力混凝土结构中，也可以用海水拌制混凝土。

84. 当柱高不超过3.5m断面大于400*400 mm且无交叉箍筋时，混凝土可从柱模顶直接倒入。

85. 垫层厚度一般为100ｍｍ.

86. 混凝土是一种抗压能力较强，耐抗拉性能也很好的材料。

87. 高铝水泥适用于硫酸盐腐蚀和耐碱性溶液工程。

88. 补偿收缩混凝土适用于刚性防水层施工。

89、模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度等要求。

90、钢筋进场的检验方法是观察和尺量。

91、钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

92、用于检验混凝土强度的试件应在混凝土搅拌地点和浇筑点随机抽取。

93、脱模剂一般通过物理隔离、机械润滑、化学反应等作用来达到脱模效果。

94、橡胶内衬模可以采用石蜡乳液或采用油类脱模剂。

95、矿渣微粉具有潜在水化活性和潜在水硬性。

96、研究表明，在水料比相同的情况下，超细矿渣对水泥的置换率越大，则单位用水量越大。

97、研究表明，添加超细矿渣的细度越大，则混凝土的黏聚性减少、泌水性降低。

98、掺加超细矿渣混凝土的抗压强度较高、徐变量较小。

99、为了达到相同的含气量，掺加超细矿渣的混凝土应适当增加引气剂的掺加量。

100、粉煤灰是一种具有活性的火山灰材料。

101、掺加粉煤灰能够降低混凝土发生碱-骨料反应的不利影响。

102、在普通混凝土中掺加粉煤灰则能够降低其密度。

103、正确设计的粉煤灰混凝土，其抗冻性能要比普通混凝土好。

104、在混凝土拌合物运输过程中若发生坍落度减小，可采用加水搅拌来提高坍落度。

105、混凝土振捣到其表面出现泛浆、基本无气泡逸出，则可视为过振。

106、对于普通混凝土拌合物，其流动性的测定方法最常见的是坍落度、狂战度和维勃稠度法。

107、我国职业技能中的混凝土工的工作范围不包括混凝土质量检查和控制。

108、硅灰的密度比水泥小。

109、在掺水量不变的情况下，随着硅灰掺量的增加，硅灰混凝土拌合物的坍落度明显增加。

110、国外学者认为，要保证硅灰混凝土有良好的质量，唯一重要的因素是低水灰比。

111、当聚丙烯纤维作为混凝土的次要增强材料是，其掺入量一般为混凝土体积的0.05%～0.1%。

112、在混凝土中掺加聚丙烯纤维，能提高混凝土的抗渗性。

113、防水混凝土应养护14昼夜以上。

114、按照规范规定，强度等级不低于C50的混凝土可以成为高强度混凝土。

115、按照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011规定，大体积混凝土是指最小边长不小于1米的结构混凝土。

116、按照现行行业规范规定，混凝土配制强度应按照fcu,o=fcu,k+1.645σ来确定。

117、对于有预防混凝土碱骨料反应要求的工程，混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/m3。

118、长期处于潮湿环境中的混凝土应掺用引气剂，其混凝土的最小含气量应根据潮湿环境的潮湿程度确定。

119、我国的安全生产管理方针是安全第一、预防为主。

120、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力。

121、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

122、“自我规管”的职业安全健康管理模式是美国首先提出的。

123、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、他人不伤害、我不伤害自己。

124、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

125、使用混凝土泵送中需加布料杆配合输送时，应派几名工人牵引布料杆。

126、浇灌高度2米以上的墙、柱、梁、板砼应设操作平台，亦可站在模板或支撑上操作。

127、混凝土振捣器操作者必须穿绝缘鞋（胶鞋）、戴绝缘手套。

128、我国制定安全生产法重要目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为，保护劳动者的人身安全。

129、因生产安全事故受到损伤的从业人员，在依法享有工伤社会保险后，有权向本单位提出赔偿要求。

130、施工人员对危及生命安全健康行为有批评、检举和控告权利。

二．单项选择题

1.民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中 （      ）  属于居住建筑。

A.托儿所    B.宾馆     C.公寓    D.疗养院

2.建筑物主体结构抗震性能较好的是（     ）。

A.砖混结构   B.砖石结构    C.钢筋混凝土结构    D.钢结构

3.二级建筑物的耐久年限为（    ）。

A.80—100年    B.50—100年    C.25—50年    D.15—25年

4.砖混结构建筑是指承重墙为砖墙，楼层和屋顶为（     ）。

A.钢筋混凝土    B.混凝土     C.钢材     D.木材

5.钢筋混凝土最主要的缺点是（    ）。

A.自重大   B.使用阶段带裂缝工作   C.施工周期长   D.承载力低

6. 挡土墙所承受的土体侧压力是（   ）。

A.均布荷载    B.非均布荷载    C.集中荷载    D.静集中荷载

7. 为使施工缝处的混凝土很好结合，在继续浇捣混凝土时，应在施工缝处填以5~10㎝厚与混凝土标号相同的去石（  ）。

A.水泥砂浆     B.混合砂浆    C.水泥浆    D.砂浆

8. 坍落度法是测定混凝土拌合物（ ）的最普遍的方法。

A．强度    B.和易性    C.流动性    D.配合比

9. 袋装水泥每袋重量为（  ）㎏。

A．45±1  B.45±2    C.50±1   D.50±2

10. 冬期施工时对组成混凝土材料的加热应先考虑（  ）。

A.水泥    B.砂    C.石子    D.水

11. 柱混凝土分层浇筑时，振捣器的棒头须伸入下层混凝土内（  ）。

A．5～10㎝   B.5～15㎝   C.10～15㎝    D.5～8㎝

12. 改善新拌混凝土流动性能的外加剂是（ ）。

A.减水剂、混凝剂               B.引气剂、减水剂、保水剂

C．消泡剂、加气剂、减水剂     D. 加气剂、保水剂、着色剂

13.混凝土中外加剂的掺量一般不大于（ ）。

A.5%   B.4%    C.3%    D.2%

14. 松香树脂是一种（ ）。

A.减水剂    B.早强剂  C.引气剂   D.混凝剂

15. 耐碱混凝土应选用（ ）。

A．火山灰水泥   B.粉煤灰水泥   C.矿渣水泥 D.以上都不对

16. 冬期施工混凝土的搅拌时间应比常温的搅拌时间延长（ ）。

A.30%   B.40%   C.50%   D.60%

17.防水混凝土的配合比应按设计要求的抗渗等级提高（ ）。

A.0.1 Mpa   B.0.2 MPa   C.0.3 MPa    D.0.4 MPa

18. 硫酸钠是一种 （ ）。

A.减水剂    B.早强剂    C.引气剂    D.缓凝剂

19. 为了不致损坏振动棒及其连接器，实际上使用时振捣棒插入深度不宜大于棒长的（ ）。

A.3/4    B.2/3    C.3/5    D.1/3

20. 冬施混凝土中，为弥补引气剂招致的强度损失，引气剂最好与（ ）并用。

A.早强剂    B.减水剂     C.缓凝剂      D.速凝剂

21. 普通防水混凝土的养护，应在表面混凝土进入终凝时，在表面覆盖并浇水养护（ ）昼夜以上。

A．14   B.12    C.10   D.7

22. 普通防水混凝土在受冻融作用时，应优先选用（ ）水泥。

A．煤灰    B.矿渣    C.普通    D.高铝

23耐热混凝土宜在温度为15～25℃的（ ）环境中养护。

A．潮湿    B.干燥   C.正常  D.温度无限制

24、耐热混凝土是指在（ ）高温下长期使用，仍能保持其物理学性能的混凝土。

A．100～1000℃  B.100～1300℃   C.200～1000℃   D.200～1300℃

25. 水玻璃耐酸混凝土，不能抵抗（ ）的侵蚀。

A.硫酸     B.盐酸    C.氟硅酸    D.氢氟酸

26. 普通防水混凝土粗骨料的最大粒径不得大于（ ）㎜。

A.30    B.40   C.50    D.80

27. 掺硫铝酸钙膨胀剂的膨胀防水混凝土，不得长期处于环境温度为（ ）以上的工程中。

A．40℃   B.60℃   C.80℃    D.100℃

28. 普通防水混凝土水灰比应限制在（ ）以内。

A．0.45   B.0.60    C.0.70   D.0.80

29. 刚性防水屋面采用塑料油膏嵌水平缝时，要（ ）。

A．一次灌满     B.二次灌注    C.多次灌注    D无规定

30. 低层建筑的最高成熟为（ ）cm.

A.1        B.2      C.3      D.4

31. 早强水泥的标号以（ ）抗压强度值表示。

A．3d    B.7d   C.14d    D.28d

32. C20以上的混凝土宜采用（ ）级粉煤灰。

A.Ⅰ或Ⅱ级      B. Ⅱ或Ⅲ 级    C.Ⅰ级   D. Ⅲ级

33. 轻骨料钢筋混凝土中，粉煤灰最大掺量为基准混凝土水泥用量的（ ）。

A.25%   B.30%    C.35%   D.50%

34. 快硬水泥从包装时算起，在（ ）后使用须重新试验，检验其是否符合标准。

A.半个月   B.一个月    C.二个月    D.三个月

35.大体积混凝土施工，为防止出现裂缝等事故，常在混凝土中掺入（ ）。

A.抗冻剂    B.早强剂   C.缓凝剂   D.高标号水泥

36. 带有主次梁的楼板，施工缝应留在次梁跨度中间（ ）。

A．1/2   B.1/3   C.1/4   D.1/5

37. 对于跨度大于8m的承重结构，模板的拆除混凝土强度要达到设计强度的（ ）。

A.90%    B.80%    C.95%    D.100%

38. 高强混凝土强度等级应大于等于（  ）。

A.C50            B.C60             C.C70            D.C80

39. 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011规定自密实混凝土扩展度不宜小于(  )mm。

A、 550         B、 600       C、 500         D 、650

40. 轻骨料混凝土需要注意解决的问题是（ ）。

A 强度低    B 耐火性差     C  保温性差   D 轻骨料易上浮

41. 在完全水化的硅酸盐水泥中，（ ）是主要水化产物，约占70%。

A. 水化硅酸钙凝胶                B. 氢氧化钙晶体+钙矾石晶体

C. 水化铝酸钙晶体+水化铁酸钙凝胶   D.高硫型+低硫型水化硫铝酸钙晶体

42. 表征粗骨料粒形好坏的技术指标是(    )。

A. 非常不规则颗粒含量       B. 不规则颗粒含量

C. 针片状颗粒含量            D.片状颗粒含量

43. 当混凝土中碱含量高时，可与具有碱活性的骨料（）。

A.发生碱-骨料反应，在有水环境中可能使混凝土结构产生裂缝甚至破坏

B.发生反应，生成水化产物，提高骨料界面强度

C.发生反应，使混凝土密实度提高，增加混凝土强度

D. 发生碱-骨料反应，不需要水就可能使混凝土结构产生裂缝甚至破坏

44.配制高强、超高强混凝土，首选混凝土掺和料是（）。

A.粉煤灰                         B.硅灰

C.矿渣粉                         D.天然火山灰材料

45. 根据产生腐蚀的原因，混凝土采用下列防腐蚀措施，其中不正确的是（）。

A. 提高水泥的强度等级

B. 在混凝土或砂浆表面设置耐腐蚀性强且不透水的保护层

C. 根据侵蚀环境的特点，选择适当品种的水泥

D. 提高混凝土的密实度

46.细度模数Mx=25的砂是(  )。

A、粗砂       B、中砂      C、西砂     D、特细砂

47. 水泥出现3天强度高、28天强度增长幅度小的现象与（ ）关系最大。

A 、C3A过高  B、 C2S过高  C、水泥细度过细   D、 C3S过高

48. 关于粗集料性能对混凝土性能的影响，下列说法错误的是（ ）。

A 其他性能相当时，球形或立方体形状的粗集料有利于混凝土流动性的改善和抗压强度的提高

B 最大粒径越大，总表面积越小，所需水泥浆越少，同样的和易性要求下，可节约水泥；

C 其他性能相当但表面光滑的卵石较碎石制备的混凝土拉伸强度较高；

D 集料中针片状含量的增加，可能导致混凝土的工作性变差，强度降低

49. 某材料100g，含水5g，放入水中又吸水8g后达到饱和状态，则该材料的质量吸水率可用（ ）计算。

A  8/100；     B  8/95；      C 13/100；    D 13/95

50. 在现代混凝土配合比设计中，骨料强度必须大于混凝土等级，这样才能保证混凝土的强度，你认为这个表述是（  ）。

A 不正确                    B 正确

C 对于大流态混凝土正确      D 对于高强混凝土正确

51. GB 175-2007中只规定了出厂硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥细度的下限值，即比表面积≥300m2/kg，你认为只规定细度的下限值是否合理。（ ）

A. 合理     B. 不能确定    C. 不合理      D. 水泥的细度还应当更细一些

52. 在混凝土中适量掺入符合国家标准的粉煤灰，可有效改善混凝土的抗裂性能和耐久性，你认为尚缺少什么重要条件。（ ）

A. 必须提高浆骨比                B. 必须提高砂率

C. 同时掺入一定量的硅粉          D. 适当降低混凝土水胶比

53.用高强度等级水泥配制低强度混凝土时，为保证工程的技术经济要求，应采用（ ）措施。

A.掺加矿物掺和料   B.减少砂率    C. 增加骨料粒径     D.增加砂率

54. 在《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011中公式

中的fb是指(  )

A 水泥胶砂28天抗压强度      B 胶凝材料28天胶砂抗压强度

C 混凝土配制强度             D 混凝土立方抗压强度标准值

55. 为了预防碱骨料反应，混凝土中最大碱含量不应大于（ ）kg/m3

A 2.0             B 2.5             C 3.0             D 3.2

56. 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011规定了钢筋混凝土中矿物掺和合料的最大用量，当采用普通硅酸盐水泥，水胶比小于等于0.4时，粉煤灰的最大掺量为胶凝材料总量的（    ）

A 30%       B 35%        C 40%        D 50%

57. 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011单位体积用水量选择表格适用于（     ）

A 水胶比小于0.40           B水胶比大于等于0.40

C水胶比小于0.50            D 水胶比在0.40-0.80范围内

58.在配制混中,由于采购原因须将原使用的细度模数为2.7的砂改换成细度数为2.1的砂,为了使强度和坍落度保持一致,比较合适的办法是（    ）。

A 增加砂率、增加水泥用量；    B 减少砂率、增加外加剂；

C 增加水胶比、减少砂率；      D 增加单位用水量、减少水胶比

59. 在混凝土中掺入矿物掺和料的目的主要是（ ）。

A. 降低混凝土成本    B. 节能减排     C. 改善混凝土性能    D. 以上全部

60. 混凝土配合比设计过程中，你认为是否必须经过“试拌调整”的过程（ ）。

A. 是        B. 不一定         C. 一般不需要      D. 视具体情况确定

61. 中低强度等级混凝土拌和物坍落度设计值过大时，易导致（    ）

A 强度降低   B 粘聚性增大   C 离析、泌水    D 坍落度损失大

62. 掺加防冻剂的混凝土冬期施工时（ ）。

A．无需再进行任何养护	B．无需保温保湿养护

C．宜进行必要的保温养护	D．宜进行防冻养护

63. 混凝土的受力破坏过程实际上是（ ）。

A.内部裂缝的发展                   B.内部水泥的变质

C.内部骨料的游离                   D.内部应力的分解

64. 关于预拌混凝土的配制一般情况下，下列叙述不正确的是（ ）。

A. 高强度等级混凝土坍落度不宜高

B. 高强度等级混凝土坍落度不宜低

C. 高强混凝土不宜追求高早强

D. 高强度等级混凝土胶凝材料用量不宜大

65. 混凝土早期强度越高，其弹性模量与徐变(   )。

A 弹性模量越大，徐变越小；      B 弹性模量越大，徐变越大；

C弹性模量越小，徐变越大；       D弹性模量越小，徐变越小；

66. 混凝土拌和物的两个流变学参数为（ ）。

A 坍落度、塑性粘度              B 坍落度、维勃稠度

C 屈服剪切应力 、塑性粘度       D 坍落度、扩展度

67. C30混凝土的30是（   ）。

A 立方体抗压强度                B 立方体抗压强度平均值

C 立方体抗压强度标准值          D 配制强度

68. 大体积混凝土结构开裂的原因，表述不正确的是 （ ）。

A 降温幅度大或降温速度过快              B 内外温差过大

C 水泥石与骨料热膨胀系数的差异过大      D 匀质性差

69. 现代混凝土强度对水泥强度的依赖性有降低趋势的主要原因是（ ）。

A 矿物掺和料的使用          B 使用高效减水剂可降低水胶比

C水泥的活性提高               D 混凝土更注重长期强度

70. 一般环境下混凝土结构的耐久性设计应控制 （ ）。

A 冻融破坏造成的损伤                    B 碳化和钢筋锈蚀

C 遭受化学腐蚀性锈蚀长期造成的损伤  D 由于流动水造成的破坏

71. 高性能混凝土特别强调（ ）。

A 高强度与高流动性               B  高流动性与高早期强度

C高强度与高耐久性  D 特定环境中的高体积稳定性与高耐久性

72. 配制C50混凝土时，误把10%硅灰当成粉煤灰使用，对所制备的混凝土性能的影响，以下说法正确的是（ ）。

A) 流动性增大，早期强度提高；    B) 早期强度提高，抗碳化性能降低；

C) 流动性降低，早期强度提高；    D) 流动性和抗冻性显著降低

73. 混凝土强度等级和工作性相近条件下，提高混凝土抗侵蚀性最显著措施为（   ）。

A降低水胶比                               B增加集料含量

C低水胶比条件下，掺加粉煤灰和矿渣粉       D掺加引气剂

74. 关于混凝土耐火性，说法错误的是（  ）。

A 高强混凝土耐火性好；       B 掺加有机纤维的混凝土耐火性好；

C 含气量较高的耐火性好；     D 中低强度等级混凝土耐火性相对较好。

75. 下列技术途径中（ ）不能有效提高混凝土抗盐冻能力。

A掺加引气剂       B降低水胶比        C降低渗透性         D)加砂率

76. 高性能混凝土的表述正确的是（  ）。

A．体积稳定性好  B．要具有大流动性	  C．要具有高强度   D．早期强度要高

77. 自密实混凝土试验后，应将其坍落度扩展度结果表达修正至（ ）。

A. 1mm         B. 1cm         C. 5mm        D.10cm

78. 按照表观密度大小，混凝土通常分为普通混凝土、轻质混凝土、重混凝土等，我国生产的特重混凝土的表观密度比特轻混凝土可以大（   ）。

A .2倍         B. 3倍         C .4倍       D .超过5倍

79. 以下（ ）是以粗集料、水泥和水配制而成的。

A.碾压混凝土    B.加气混凝土   C.泡沫混凝土  D.透水混凝土

80. 以下（   ）材料常用于配制抗辐射混凝土。

A.石英石      B.白云石       C.重晶石       D.方解石

81.按照国家标准规定，以边长为（    ）的立方体试块，在标准养护条件下，养护28天，测得的抗压强度值，称为立方体抗压强度。

A．100mm      B.150mm     C.200mm     D.205mm

81.混凝土立方体试块，标准养护的条件是（   ）。

A.20℃±2℃，相对湿度大于95%    B.20℃±2℃，相对湿度大于90%

C.20℃±1℃，相对湿度大于95%   D. 20℃±1℃，相对湿度大于90%

82.一般规定，在自然养护时，对火山灰水泥、粉煤灰水泥、掺有缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，浇水保湿养护日期不得少于（    ）天。

A.5           B.7       C.10         D.14

83.水泥储存期一般不超过（  C  ）。

A.一个月      B.二个月      C.三个月      D.六个月

84.中砂的细度模数是（ ）。

A.2.2-1.6     B.3.7-3.1     C.3.0-2.3      D.3.7-4.0

85.当混凝土强度等级为（    ）及以上时，应进行岩石的立方体抗压强度检验。

A.C50       B.C60      C.C70      D.C80

86.钢筋混凝土当最大水胶比为0.55时，最小胶凝材料用量是（    ）。

A.280kg/m3    B. 300kg/m3    C. 320kg/m3    D. 330kg/m3

87.我国规定泵送混凝土砂率宜控制在（     ）。

A.20%～30%     B.30%～40%     C.40%～50%    D.50%～60%

88.坍落度是测定混凝土（      ）的最普遍的方法。

A.强度      B.和易性      C.流动性      D.配合比

89.楼梯混凝土强度必须达到设计强度的（ ）以上方可拆模。

A.50%      B.70%      C.100%      D.无规定

90.细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为（ ）。

A.1mm     B.2 mm     C.5mm      D.3mm

91.对混凝土强度的检验，应以在混凝土浇筑地点制备并以结构实体（ ）试件强度为依据。

A.同条件养护的    B.标准养护的    C.特殊养护的    D.任意的

92.基础混凝土强度等级不得低于（ ）。

A.C10      B.C15      C.C20      D.C25

93.普通钢筋混凝土中，粉煤灰最大掺量为（ ）。

A.35%      B.40%      C.45%      D.50%

94.混凝土原材料用量与配合比用量的允许偏差规定，水泥及掺合料不得超过（ ）。

A.2%       B.3%       C.4%       D.5%

95.混凝土自落高度超过（ ）的，应用串筒或溜槽下料，进行分段、分层均匀连续施工，分层厚度为250-300 mm。

A.1.5m       B.2m       C.3m       D5m

96.梁板混凝土浇筑完毕后，应定期浇水，但平均气温低于（ ）时，不得浇水。

A.0℃       B.5℃       C. 10℃       D.室温

97.在预应力混凝土中，由其他原材料带入的氯盐总量不应大于水泥重量的（ ）。

A.0.5%       B.0.3%       C.0.2%       D.0.1%

98.掺引气剂常使混凝土的抗压强度有所降低，普通混凝土强度大约降低（ ）。

A.5%-10%      B.5%-8%      C.8%-10%      D.15%

99.凡是遇到特殊情况采取措施，间歇时间超过（ ）应按施工缝处理。

A.1h       B.2h      C.3h      D.4h

100.泵送中应注意不要使料斗里的混凝土降到（ ）以下。

A.20cm     B. 10cm      C. 30cm      D.40cm

101.我国规定泵送混凝土的塌落度宜为（ ）。

A.5-7 cm     B.8-18 cm     C.8-14 cm     D.10-18 cm

102.早强水泥的标号以（ ）抗压强度值表示。

A.3d      B.7d      C.14d      D.28d

103.木质素磺酸钙是一种（ ）。

A.减水剂      B.早强剂      C.引气剂      D.速凝剂

104.梁是一种典型的（ ）构件。

A.受弯      B.受压      C.受拉      D.受扭

105.浇筑吊车梁时，当混凝土强度达到（ ）以上时，方可拆侧模板。

A.0.8 MPa      B.1.2 MPa    C.2.0 MPa      D.5.0MPa

106.掺加减水剂的混凝土强度比不掺的（ ）。

A.低20%      B.低10%左右      C.一样      D.高10%左右

107.普通防水混凝土水灰比应限制在（ ）以内。

A.0.45     B.0.60      C.0.70     D.0.80

108.引气剂及引气减水剂混凝土的含气量不宜超过（ ）。

A.3%      B.5%      C.10%      D.15%

109、对于抗冻混凝土的原材料要求，说法正确的是（ ）。

A、水泥宜采用矿渣水泥  B、粗骨料含泥量指标与普通混凝土的相同

C、要求掺加引气剂       D、粗、细骨料均要进行坚固性实验

110、对抗渗混凝土原材料要求的描述正确的是（ ）。

A、每立方米混凝土的胶凝材料用量不宜小于350kg

B、掺用的粉煤灰质量等级应为Ⅰ级或Ⅱ级

C、细骨料应采用中砂

D、粗骨料最大粒径应不大于40mm

111、对于强度等级高于C80的高强度混凝土的原材料要求，描述正确的是（  ）。

A、不宜掺用硅灰               B、不宜采用高效减水剂

C、不宜采用硅酸盐水泥         D、可以掺用Ⅱ级粉煤灰

112、安全生产管理是实现安全生产的重要（    ）

A、作用    B、保证        C、依据    D、措施

113、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须施行（ ）。

A、一机、 一闸、 一漏 、一箱  B、一闸、一箱、一漏、一保护

Ｃ、一机、 一闸、一漏、一保护 　 D、一机、一箱、一保险

114、我们国家的安全生产方针是（    ）。

A、安全保证生产、生产必须安全     B、安全第一、防消结合

C、安全第一、预防为主，综合治理   D、安全一、预防为主

115、我国安全生产法规定的安全生产“三同时”制度，是指建设项目的安全设施必须与主体工程(     ).

A、同时报建、同时规划、同时设计 　   B、同时规划、同时设计、同时施工

C、同时规划、同时设计、同时生产      D、同时设计、同时施工、同时投产使用

116、特大事故调查工作应当自事故发生之日至(    )日内完成，并由调查组提出调查报告。

A、30        B、60        C、90        D、12

117、（    ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A、一般事故       B、较大事故     C、重大事故   D、特别重大事故

118、突发公共事件预警级别从“一般”到“特别严重”依次用（ ）表示。

A、红色、橙色、黄色        B、蓝色、红色、黄色

C、蓝色、黄色、橙色和红色  D、蓝色、黄色、橙色、红色

119、非高危企业新职工上岗前要经过至少（ ）学时的安全培训，每年进行至少8学时的再培训。

A、8     B、16     C、24     D、72

120、工地高处作业遇大雾、大雨和（ ）级及以上大风时，禁止高处作业。

A、五    Ｂ、六     C、七   D、八

121、每天要对班组工人进行施工要求和作业环境进行安全交底的是（ ）。

A.施工员    B.全体职工    C.班组长    D.监理工程师

122、《建设工程安全生产管理条例》自（    ）年2月1日开始施行。

A.2001    B.2002    C.2003    D.2004

123、安全计划的目的是（   ）。

A.风险辨识    B.建立组织机构    C.共享安全知识和经验    D.明确进行有效的风险控制所必须的资源

124、2002年（ ）的颁布实施，对规范建筑市场行为做了明确的规定使得我国建筑安全生产管理走上了法制轨道。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

125、制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是（ ）。

A.加强建设安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全

B.减少安全投入，节约安全成本

C.制定评分办法，便于行业管理

D.建立统一的司法解释，有助于法律程序的执行

126、县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（ ）。

A.继续施工    B.更换施工队伍      C.责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工    D.责令施工单位主要负责人作出检查

127、县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ ）。

A.进入现场检查    B.指定施工人员    C.撤换分包单位    D.更换施工单位

128、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（ ）。

A.拒绝接受施工交底              B.修改施工交底和施工方案

C.拒绝违章指挥和强令冒险作业    D.修改工艺规程
129、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离（   ）。

A.作业场所    B.危险区域    C.施工场地    D.办公地点

130、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，（ ）安全防护用具、机械设备等。

A.正确使用    B.正确穿戴    C.正确装配    D.正确配戴

131、根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（   ）。

A.专业培训    B.操作规程培训    C.安全生产教育培训    D.治安防范教育培训

132、对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理的是（   ）。

A.国务院办公室    B.国务院负责安全生产监督管理的部门  C.建设部办公室    D.建设部负责安全生产监督管理的部门

133、与基准混凝土拌合物相比，对掺加水泥量20%左右沸石粉的混凝土的相关影响描述，正确的是（ ）。

A、坍落度明显减小   B、不容易产生分层离析   C、拌合水量明显增加   D、使水泥浆的黏性减少

134、掺加石灰石粉会使混凝土（ ）。

A、延长凝结时间  B、减少含气量   C、增加泌水率   D、降低混凝土强度

135、掺加钢渣对混凝土性能的影响描述，正确的是（ ）。

A、能提高混凝土前期强度  B、能提高混凝土的抗冻性能  C、降低了钢筋抗锈蚀性能  D、容易引起混凝土发生碱-骨料反应

136、钢钎维混凝土的搅拌方法有好几种，符合先干后湿搅拌的投料要求的是（ ）。

A、先干拌所有干料，后加水湿拌  B、先干拌集料与钢钎维，后加水泥和水湿拌  C、先干拌集料与水泥，再加钢钎维和水湿拌   D、先干拌骨料，再加钢钎维、水泥湿拌

137、插入式振捣器工作时，应插入下层混凝土（   ）mm，促进上下层混凝土相互结合。

A、0-50  B、50-100  C、100-150  D、150-200

138、混凝土板厚度在（ ）cm以内时，可以使用平板振捣器。

A、10    B、15    C、20    D、25

139、插入式振捣器每层振捣厚度一般不大于（ ）cm。

A、20  B、30  C、50  D、80

140、楼板混凝土虚铺厚度宜高于楼板厚度（  ）mm左右。

A、20  B、30  C、50  D、80

141、混凝土浇筑完毕（ ）h内应开始覆盖并保湿养护。

A、6  B、12  C、24  D、48

142、框架柱混凝土现场浇筑时施工缝宜设在（ ）。

A、主梁下面10cm处  B、主梁高度的中部 C 、主梁上表面D、主梁上10cm处

143、现浇钢筋混凝土梁跨度为8m，其混凝土强度达到（ ）%是才能开始拆除底模。

A、50  B、75    C、80   D、100

144、浇筑肋形楼板混凝土，板和梁应一起浇筑，当（     ）时，可在板下50毫米处留施工缝。

A、梁高大于1米    B、梁宽大于40厘米    C、梁的工程量大   D、板的厚度大

145、振捣棒的（ ）部振动力最强。

A.、端头   B、根部     C、中间    D.、全长

146、跨度大于（   ）的板，现浇混凝土达到立方抗压强度标准值的100％时方可拆除底模板。

A、8m    B、6m   C、2mD、7．5m

147、悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度达（ ）Mpa时可拆除底模板。

A、20  B、30   C、36     D、40

148、施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位，柱施工缝宜留置在（   ）。

A、无梁楼板柱帽的顶面    B、基础的底面    C、梁或吊车梁牛腿的下面   D、吊车梁的底面

149、在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是（   ）。

A、混凝土振捣不密实、漏振   B、配筋不足   C、施工缝的位置留得不当，不易振捣   D、混凝土强度偏低

150、大体积混凝土的振捣棒振捣，要做到（   ）。

A、慢插慢拔    B、快插快拔    C、快插慢拔    D、慢插快拔

151、浇筑混凝土墙体洞口时，要注意（ ）。

A、振捣时，振动棒应距洞边100mm以上    B、使洞口两侧混凝土高度大体一致

C、振捣时，从一侧开始振捣              D、小洞口下部模板应开口并补充振捣

152、I级钢筋端部设半圆弯钩(即180度),弯钩增加值为（   ）。

A、6.25d    B、3.0d    C、7.25d     D、5.0d

153、控制楼层标高时应将统一水平标高线弹在离楼地面（   ）处。

A、300mm     B、400mm     C、500mm    D、600mm

154、柱砼灌注前，柱基表面应先填以（ ）cm厚与砼内砂浆成分相

同的水泥砂浆，然后再灌注砼。

A、5—10     B、10—15     C、10—20    D、15—20

155、悬挑构件的主筋布置在构件的（    ）。

A、下部   B、中部     C、顶部     D、任意位置

156、对于四边支承板来说，属于单向板的是（    ）。

A、四边边长相等  B、长边长度是短边长度的2倍   C、长边长度是短边长度的2.5倍  D、长边长度是短边长度的4倍

157、传热性能较差的混凝土是（ ）。

A、普通混凝土  B、高强混凝土   C、泡沫混凝土   D、抗渗混凝土

158、建筑基本模数是（ ）mm。

A、50   B、100   C、200  D、300

159、施工图上标注尺寸起止符号方向与尺寸界线成顺时针（）°。

A、25  B、30    C、45    D60

160、自密实混凝土应分层浇筑每层高度事宜控制在（ ）mm以内。

A.600     B.800     C.900    D.1000

161、雨篷一端插入墙内，一端悬臂，它的支座形式是（   ）

A.固定铰支座     B.可动铰支座     C.固定支座     D.刚性支座

162、大体积混凝土施工，为防止出现裂缝等事故，常在混凝土中掺入（ ）

A.抗冻剂    B.早强剂   C.缓凝剂   D.高标号水泥

163.有主次梁和楼板，施工缝应留在次梁跨度中间（ ）

A．1/2   B.1/3   C.1/4   D.1/5

164.对于截面尺寸狭小且钢筋密集墙体，用斜溜槽投料，高度不得大于（ ）

A.1m    B.1.5m   C.2m    D.2.5m

165.钢筋混凝土基础内受力钢筋的数量通过设计确定，但钢筋直径不宜小于（ ）mm.

A.6.5   B.8  C.4  D.10

166.为了使基础底面均匀传递对地基的压力，常在基础下用不低于强度等级（ ）的混凝土做一个垫层，厚100mm.

A.C10   B.C15  C.C20  D.C25

167.高铝水泥是以（ ）抗压强度确保其标号。

A.3d  B.7d  C.10d   D.28d

168、现浇刚性防水层混凝土的搅拌时间应不少于（ ）

A.2min    B. 3min    C. 4min     D. 5min

169、轻骨料钢筋混凝土中，粉煤灰最大掺量为基准混凝土水泥用量的（ ）

A.25%   B.30%    C.35%   D.50%

170、刚性防水屋面要求使用（ ）水泥，其强度等级不应低于42.5级。

A.火山灰      B.矿渣      C.普通       D.高铝

171、对于钢筋混凝土、补偿收缩混凝土刚性防水层的施工气温宜为（ ），不得在负温和烈日暴晒下施工。

A．0～20℃     B.5～35℃   C.5～20℃    D.20～30℃

172、高铝水泥的水化热集中在早期释放，一天即可放出总水化热的（ ）。

A.90%～100%     B.70%～80%   C.50%～60%     D.60%～80%

173、筒壁混凝土浇筑前模板底部均匀预铺（ ）厚5~10cm.

A.混凝土层     B.水泥浆   C.砂浆层     D.混合砂浆

174.烟囱混凝土的浇筑应连续进行，一般间歇不得超过（ ），否则应留施工缝。

A.2h   B.1h   C.3h   D.4h

175.我国规定泵送混凝土的坍落度宜为（ ）

A.5~7cm   B.8~18cm   C.8~14cm   D.10~18cm

176、早强水泥的标号以（ ）抗压强度值表示。

A．3d    B.7d   C.14d    D.28d

177、混凝土刚性防水屋面混凝土采用的石子经冲浇后含泥量不宜超过（ ）

A.0.5%     B.1%    C.1.5%     D.2%

178、梁是一种典型的（ ）构件。

A.受弯    B.受压    C.受拉   D.受扭

179、屋架浇筑时可用赶浆捣固法浇筑，通常上下弦厚度不超过（ ）cm,时，可一次浇筑全厚度。

A.15   B.25   C.35   D.45

180、滑模施工应减少停歇，混凝土振捣停止（ ）h,应按施工缝处理。

A.1    B.3   C.6   D.12

181、现浇混凝土结构现浇混凝土井筒长度对中心线的允许偏差为（ ）。

A. ±25   B. ＋0，－25    C. ＋25, －0   D. ±0

182、刚性防水屋面采用塑料油膏嵌水平缝时，要（ ）

A．一次灌满     B.二次灌注    C.多次灌注    D无规定

183、基础平面图的剖切位置是（ ）

A.防潮层处    B.±0.00处   C.自然地面处     D.基础正中部

184、滑模施工时，若露出部分混凝土达到（ ），即可继续滑升。

A.0.1～0.25N/mm²   B.0.25～0.5k N/mm²   C. 0.1～0.25k N/mm²   D. 0.25～0.5N/mm²

185、冬季施工时，42.5号水泥拌合混凝土的出机温度（ ）

A．不得大于35℃  B.不得低于35℃   C.不得低于45℃  D.不得低于50℃

186、浇筑与墙、柱连成整体的梁板时，应在柱和墙浇筑完毕后要停（ ）后，再继续浇筑。

A．10～30min   B.30～60min   C.60～90min   D.120min以上

187、普通防水混凝土水灰比应限制在（ ）以内。

A．0.45   B.0.60    C.0.70   D.0.80

188、掺硫铝酸钙膨胀剂的膨胀防水混凝土，不得长期处于环境温度为（ ）以上的工程中。

A．40℃   B.60℃   C.80℃    D.100℃

189、普通防水混凝土粗骨料的最大粒径不得大于（ ）㎜.

A.30    B.40   C.50    D.80

190、当混凝土的强度等级为C60及以上时，应进行作为粗骨料岩石的立方体试件进行抗压强度检验，其立方体试件的边长应是（   ）mm。

A.50     B.70.7    C.100    D.150

191、水箱壁混凝土每层浇筑高度，以（ ）cm左右为宜。

A．100   B.150   C.200  D.500

192、水玻璃用量过少则混凝土和易性差，但用量过多则耐酸、抗水性差、通常用量（ ）㎏／m³.

A.200～300  B.100～200   C.250～350   D.250～300

193、浇筑耐酸混凝土宜在温度为（ ）的条件下进行。

A．0～20℃  B.5～20℃  C.15～30℃    D.10～30℃

194、耐热混凝土是指在（ ）高温下长期使用，仍能保持其物理学性能的混凝土。

A．100～1000℃  B.100～1300℃   C.200～1000℃    D.200～1300℃

195、耐热混凝土宜在温度为15～25℃的（ ）环境中养护。

A．潮湿    B.干燥   C.正常  D.温度无限制

196、普通防水混凝土在受冻融作用时，应优先选用（ ）水泥。

A．粉煤灰    B.矿渣    C.普通    D.高铝

197、普通防水混凝土的养护，应在表面混凝土进入终凝时，在表面覆盖并浇水养护（ ）昼夜以上。

A．14   B.12    C.10   D.7

198.浇筑墙板时，应按一定方向，分层顺序浇筑，分层厚度以（ ）为宜。

A.40～50㎝   B.20～30㎝   C.30～40㎝   D.50～60㎝

199.室外日均气温连续5d稳定低于（ ）时，应进入冬期施工。

A.5℃    B.0℃    C.10℃    D.3℃

200.补偿收缩混凝土的最低抗压强度为（    ）Mpa。

A.15    B.20     C.25      D.30

201.防水混凝土的配合比应按设计要求的抗渗等级提高（ ）

A.0.1 Mpa   B.0.2 MPa   C.0.3 MPa    D.0.4 MPa

202.石子最大粒径不得超过结构截面尺寸的（ ），同时不大于钢筋间最小净距的（ ）

A.1/4    B.1/2    C.3/4     D.1/3

203.冬期施工混凝土的搅拌时间应比常温的搅拌时间延长（ ）

A.30%   B.40%   C.50%   D.60%

204.当柱高超过3.5m时，且柱断面大于40*40㎝且无交叉钢筋时，混凝土分段浇筑高度不得超过（ ）

A.2.0m   B.2.5m   C.3.0m    D.3.5m

205.混凝土中外加剂的掺量一般不大于（ ）

A.5%   B.8%    C.10%    D.3.5%

206. 坍落度法是测定流动性混凝土（ ）的最普遍的方法。

A．强度    B.和易性    C.流动性    D.配合比

207.有垫层时钢筋距基础底面不小于（ ）

A.25㎜   B.30㎜    C.35㎜    D.15㎜

208.钢筋混凝土烟囱每浇筑（ ）高的混凝土，应取试块一组，进行强度复核。

A.2m     B.2.5m    C.3m    D.3.5m

209.水箱壁混凝土浇筑到距离管道下面（ ）时，将管下混凝土捣实，振平。

A.10～20㎜ B.20～30㎜   C.15～25㎜   D.30～40㎜

210、属于按照主要技术性能分类的水泥是（ ）。

A.硅酸盐水泥     B.硫酸盐水泥    C.抗硫酸盐水泥    D.氟铝酸盐水泥

211、硅酸盐水泥中含量最多的矿物是（ ）。

A.硅酸三钙     B.硅酸二钙    C.铝酸三钙    D.铁铝酸四钙

三、多选题

1、泥块含量对砼性能影响更大，特别是对砼的（ ）影响更显著。

A、抗渗性     B、抗拉性   C、收缩性   D、抗压性

2、常用的高效减水剂主要有（ ）。

A、奈系     B、三聚氰胺系   C、多羧酸系   D、氨基磺酸盐系

3、泵送砼与普通砼的不同是必须有相应的（ ）。

A、强度    B、耐久性     C、流动性     D、稳定性

4、关于集料的含水率要注意到几种不同的吸水状态（ ）。

A、饱和面干状态   B、潮湿状态    C、气干状态    D、烘干状态

5、矿物掺合料根据其来源可分为哪几大类（ ）。

A、人工类      B、无机类    C、天然类    D、工业废料类

6、自密实混凝土的性能重点应放在新拌混凝土的哪些主要性能指标上（ ）。

A、抗离析性      B、流动性    C、自填充性    D、抗渗性

7、水泥通常按其用途、性能可分为哪几种（ ）。

A、通用水泥   B、专用水泥    C、复合水泥    D、特性水泥

8、下列哪些属于混凝土耐久性范畴（ ）。

A、抗碳化性     B、抗冻性    C、抗侵蚀性    D、抗渗性

9、矿渣、火山灰质、粉煤灰硅酸盐水泥的共同特性有哪些（ ）。

A、凝结硬化慢  B、早期强度高   C、水化放热速度慢   D、放热量大

10、根据不同密度，轻集料可分为哪几类（ ）。

A、超轻质    B、轻质    C、结构用轻质    D、非结构用轻质

11、混凝土减水剂的作用机理有哪几个方面（ ）。

A、游离作用    B、润滑作用    C、吸附—分散作用    D、湿润作用

12、混凝土抗渗性的表征有哪几种（ ）。

A、透气性    B、抗腐蚀性    C、抗氯离子渗透性    D、透水性

13、碱—集料反应发生需要具备哪些要素（ ）。

A、碱活性集料    B、水    C、集料     D、有碱存在

14、影响混凝土耐磨蚀性能的因素有哪些（ ）。

A、混凝土密度     B、混凝土原材料     C、混凝土水灰比和强度    D、混凝土砂率

15、混凝土工作性应涵盖哪些性能（ ）。

A、流动性    B、可塑性    C、稳定性     D、易密性

16、混凝土工程的质量有哪几个要素构成（ ）。

A、原材料    B、机械设备    C、有关人员    D、有关制度

17、混凝土的质量控制应包括哪些（ ）。

A、初步控制    B、生产控制    C、施工控制    D、合格控制

18、对首次使用或者使用间隔超过三个月的配合比应进行开盘鉴定，开盘鉴定应符合哪些要求（ ）。

A、生产使用的原材料应与配合比设计一致   B、混凝土拌合物性能应满足施工要求

C、混凝土强度评定应符合设计要求         D、混凝土耐久性能应符合设计要求

19、新拌混凝土的和易性，也称工作性，通常用哪几项内容表示（ ）。

A、流动性     B、均匀性     C、黏聚性     D、保水性

20、缓凝剂对混凝土性能的影响有哪些（ ）。

A、延长凝结时间                  B、对后期混凝土强度有不利影响

C、对后期混凝土强度无不利影响    D、增大混凝土流动性

21、混凝土抗冻性主要影响因素有哪些（ ）。

A、水灰比     B、外加剂和含气量     C、砂率    D、水泥品种

22.掺加硅灰可以提高混凝土的强度和耐久性，其作用机理在于：(    )。

A. 消耗了水化产物中的Ca(OH)2	     B. 改善了孔结构特性

C. 改善了水化产物形态	D.降低混凝土早期强度

23.粗骨料的(   )对于混凝土的强度发展很重要。

A. 强度     B. 粒形    C. 级配    D. 耐久性

24.对混凝土强度的描述中，正确的有（  ）。

A受压面有油渍时抗压强度较高       B混凝土的立方体抗压强度即为混凝土的等级

C加载速度越快，测得的混凝土强度越高  D混凝土的测定强度与试块尺寸无关；

25. 决定现代混凝土强度的主要因素是（  ）。

A砂率  B骨料的性质   C水胶比   D外加剂   E胶凝材料的组成

26. 提高混凝土拌和物的流动性，但又不降低混凝土强度的措施为以下四条中的（    ）。

A增加用水量；  B采用合理砂率；

C掺加减水剂；  D保持水胶比不变，增加胶凝材料浆量。

27. 自密实混凝土对工作性的测试项目有（  ）。

A.间隙通过性和填充性   B.粘聚性；   C.扩展度；    D.坍落度

28、掺加聚丙烯纤维能使混凝土（ ）。

A、抗压强度提高      B、抗折强度提高      C、抗拉强度提高

D、和易性能变好      E、可泵性提高

29、自上世纪80年代以来，我国混凝土工程质量和耐久性在逐步提高，表现在（   ）。

A、混凝土原材料质量不断提高   B、混凝土平均强度大幅度提高  C、各种外加剂的大量使用  D、矿物掺合料的大量使用  E、混凝土构件所处环境不断改善

30、大体积砼施工应优先选用（    ）。

A、低水化热水泥       B、火山灰水泥      C、掺缓凝剂水泥

D、掺早强剂水泥      E、硅酸盐水泥

31、对“安全第一”的含义描述正确的有（       ）

A “安全第一”充分体现了“以人为本”的理念

B “安全第一”就是要求抓生产首先抓安全

C“安全第一”就是要求“生产服从安全”的原则处理工作矛盾

D“安全第一”的思想体现在评价生产工作时，安全有“一票否决权”

E“安全第一”要求各生产人员首先应接受技术教育

32、关于夜间施工的描述正确的是（   ）

A夜间施工指的是在20时至次日6时期间进行的施工作业

B应在夜间施工前15日到环保和建设行政主管部门办理夜间施工手续

C打桩施工夜间最大噪声限值是55dB

D办理好夜间施工手续后不需要向附近居民公告

E夜间施工作业时间应告知附近小区居委会或村委会

33、关于绿色施工的说法正确的是（   ）

A、绿色施工的要求之一是最大限度地节约资源

B、绿色施工的目标是实现四节一环保

C、《绿色施工导则》确定了包括施工管理、环境保护等6各方面内容组成的总体框架

D、《绿色施工导则》确定的由6个方面内容组成的总体框架之一是消防安全管理

E、《绿色施工导则》确定的6个方面不但涵盖了绿色施工的基本指标，同时包含了施工策划、材料采购等内容